www.tarekdata.rf.gd

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique

Université Saad DAHLEB Blida

Faculté science de l’ingénieur

Département de génie civil

TP TMC N°03

Fait par :

2009/2010

Définition de l’équivalent de sable :

Les sables constituent la partie fine des granulats d’un béton.

Ils sont donc la partie qui a la plus grand surface spécifique et conditionnent par leur adhérence au ciment les propriétés du béton.

Pour déceler la présence d’éléments fins dans le sable, et d’en caractériser l’importance par une valeur numérique, un essai est couramment pratiqué : la mesure de l’équivalent de  sable.

Cet essai consiste à faire floculer, dans des conditions normalisées de temps et d’agitation, les impuretés du sable.

  - Si :

    - ES < 60           ⇒    sable argileux à ne pas utiliser.

    - 60 < ES < 70   ⇒   sable légèrement argileux : admissible pour bétons             courants avec risque de retrait important.

    - 70 < ES < 80   ⇒   sable propre : convient bien pour les bétons de haute qualité.

    - ES > 80         ⇒   sable très propre : absence presque totale de fines argileuses.

Principe de la manipulation :

L’essai est effectué sur la fraction d’un granulat passant au tamis à mailles carrées de 5mm.

La valeur de l’équivalent de sable ES est le rapport, multiplié par 100, de la hauteur de la partie sableuse sédimentée, à la hauteur totale du floculat et de la partie sableuse sédimentée.

But de la manipulation :

L'essai d'équivalent de sable utilisé de manière courante pour évaluer la propreté des sables, il détermine les déchets dans les sables.

Cet essai consiste à séparer les particules fines contenues dans le sol des éléments sableux plus grossier.

Une procédure normalisée permet de déterminer un coefficient d'équivalent de sable qui quantifie la propreté de ce lui-ci.

Appareillage de l’essai :

- Tamis de  5mm avec fond

- Spatule et cuillère

- Récipients de pesée pouvant recevoir 200ml

- Balance de précision relative 0,1%

- Chronomètre donnant la seconde

- Réglet de 500mm graduée en millimètres

- Goupillon pour le nettoyage des éprouvettes

- Récipients pour tamisage

Mode opératoire de la manipulation :

préparation de l’échantillon pour l’essai :

La masse de l’échantillon pour essai est : 120(1+w/100).

L’essai s’effectue sur le sable à sa teneur en eau naturelle, la masse sèche de l’échantillon pour essai doit être de 120g ± 1g.

Le prélèvement s’effectue sur la fraction passant au tamis de 5mm laquelle doit être de 500 à 700g.

Exécution de l’essai :

  - On remplie les éprouvettes avec la solution lavante, jusqu'au premier trait et on verse la quantité de sable voulue en éliminant les bulles d'air.

  - On bouche les éprouvettes et on les agite par des mouvements rectilignes horizontale jusqu’à 90 cycles ± 1 cycle en 30 secondes ± 1 seconde. On lave et on remplie les éprouvettes, avec le tube plongeur :

    - Par rincer le bouchon au dessus de l'éprouvette, et de descendre le tube laveur en le faisant tourner entre les doigts pour laver les parois intérieures de l'éprouvette

    - On lave le sable en faisant descendre et remonter lentement le tube laveur dans la masse de sable pour faire remonter les particules fines dans la solution supérieure

      - On sorte  le tube et en  ferme le robinet lorsque le niveau du liquide atteint le trait supérieur puis on  laisse l’échantillon  reposer 20 mn en évitant toute vibration.

La tolérance sur le temps de repos est faible (plus ou moins 10 sec) car la hauteur du floculat dépend fortement de celui-ci.

      - Et après on mesure à vue les hauteurs h1 et h’2

        - La mesure de h’2 n'est pas toujours aisée donc l'Esv qui en découle contient des incertitudes.

Il faut donc procéder de manière précise pour déterminer l'ES en utilisant la méthode du piston.

          - Par descendre le piston taré dans le liquide à travers le floculat, le manchon prenant appui sur le bord supérieur de l'éprouvette, et l'immobiliser au contact du sable.

A ce moment en mesure alors h2.

Ces opérations sont identiques pour les 2 éprouvettes réalisées sur chaque sable.

Les mesures h1, h2 et h'2 doivent être faites avec la précision mm.

- la hauteur h1 : sable propre + éléments fins

- la hauteur h2 : sable propre seulement

  - Et on en déduit l'équivalent de sable :

Es = 100h2/h1

Esv = 100 h’2/h1

Sable propre

Floculat

h1

h2

430mm

Ø32

Résultats et calculs :

Sable 1 : (oued)

h1 =9.6 cm

h’2 =8.1 cm Esv1 = 84.375

Esv1 =100* 8.1/9.6

Avec piston :

h1 =10.9 cm

h2 =8.1 cm

Es1 =74.312

Es1 = 100*8.1/10.9

Sable 2 : (mer)

h1 =23.5 cm

h’2 =9.5 cm

Esv2 =40.425

Esv2 =100*9.5/23.5

Avec piston :

h1 =24 cm

h2 =7.4 cm Es2 =30.833

Es2 = 100*7.4/24

- Commentaires :

- Sable1 : Es1 =74.312. 70 < ES < 80   ⇒ sable propre.

- Sable2 : Es2 =30.833.  ES < 60           ⇒    sable argileux.

Conclusion

L’essai d’équivalent de sable est très nécessaire pour déterminer la nature et     étudier le sol car :

- L’équivalent de sable est plus général et plus spécifique aux sols argileux.

- Cette spécification conclue qu’un matériau comportant une forte quantité de fines argileuses n'est pas bon non plus pour un mortier ou un béton car il diminue la résistance mécanique, et il y a une perte d'adhérence granulats par rapport à la pâte.

- Un matériau comporte une forte quantité de fines argileuses n'est pas un bon sol pour le remblai car plus le sol comporte de fines argileuses, plus il y a des risques dans le temps d'avoir des tassements.

- Et, de même Les sols argileux sont très sensibles aux variations climatiques.